| PN (PN): |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6878355 |  | 16014 |  |  |  |  | 039644 |  |  |  | TLN02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| CAT-26650 |  |  | Exhaust collector |  |  |  |  |  | 01 |  |  |
| TSN: |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | Jatear o diâmetro de localização do vedador (DIA M) Para aplicar o nickel (Ref. FIG. 3 ou 6). Sandblast the seal location diameter (DIA M) To apply the nickel (Ref. FIG. 3 or 6). |  |  |  |  |  |  | Reparos - usinagem |  |  |  |
| 02 | Aplicar camada de nickel para usinagem final de diâmetro de localização do selo vedador (DIA M) para uma dimensão de 2.4359 in. Apply nickel coating for final machining of seal location diameter (DIA M) to a dimension of 2.4359 in. |  |  |  |  |  |  | Limpeza Química |  |  |  |
| 03 | Realizar usinagem final como abaixo: - Diâmetro de localização do selo vedador (DIA M) para uma dimensão de 2.4359--2.4371 in. Perform final machining as below: - Seal location diameter (DIA M) for a dimension of 2.4359--2.4371 in. |  |  |  |  |  |  | Reparos - usinagem |  |  |  |
| 04 | Realizar polimento do diâmetro “L” até o diâmetro 3.717” Polishing from diameter “L” to diameter 3.717” |  |  |  |  |  |  | Usinagem |  |  |  |
| 05 | Realizar inspeção por líquido penetrante conforme PRPL 1-8, do tipo 1, método A com nível de sensibilidade 2, somente nas áreas usinadas . FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES? ( ) SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO ( ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT Do the fluorescent penetrant inspection in accordance with PRPL 1-8, type I, method A, sensitivity level 2 WERE INDICATIONS FOUND? |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 06 | REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL. REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES. AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM. ( ) APROVADO ( ) REJEITADO RECORDS THE RESULTS IN THE FORM RG-0007 (IF CRACKS ARE FOUND) DESCRIBING ALL DAMAGED DETAILS. |  |  |  |  |  |  | Inspeção |  |  |  |
| 07 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-3.34. Cleaning after NDT inspection. |  |  |  |  |  |  | Limpeza |  |  |  |
| 08 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-3.23 e 3.26. Isolar os diâmetros do rolamento. |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |  |  |  |
| 09 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-3.34. Cleaning after NDT inspection. |  |  |  |  |  |  | limpeza |  |  |  |
| 10 | Inspeção tridimensional das áreas retrabalhadas e registrar os valores encontrados. (DIA M) = _____________ Three-dimensional inspection of the reworked areas and record the values ​​found. |  |  |  |  |  |  | Inspeção tridimensional |  |  |  |
| 11 | Realizar inspeção final conforme overhaul manual Perform final inspection as per manual overhaul |  |  |  |  |  |  | Inspeção - M250&RR300 |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | Felipe Souza |  |  |  |  | 18/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)