| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6792266 |  | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RESERVA - IAS |  |  | BOX PUMP BODY |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | DESEMPENAR A FACE MAIOR COM LIXA EM MESA PLANA, DEIXANDO BOM ACABAMENTO. STRAIGHTEN THE LARGER FACE WITH SANDPAPER ON A FLAT TABLE, LEAVING A GOOD FINISH. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | NEUTRALIZAR A FACE POLIDA. MAGNÉGIO- SPOP 41 NEUTRALIZE THE POLISHED FACE. MAGNÈGIO - SPOP 41 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | ISOLAR AS ROSCAS, FUROS, ÁREAS DE CONTATO E PINTAR EXTERNAMENTE: PRIMER PA-0060 E CINZA PA-0065. ISOLATE THREADS, HOLES, CONTACT AREAS AND PAINT EXTERNALLY: PRIMER PA-0060 AND GRAY PA-0065. |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 7 | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILED |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 18/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 18/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)