| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6805896 |  | N/C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RESERVA - IAS |  |  | 4- BAFFLES - - |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | ENCHER COM SOLDA (AMS 5782 ou AMS 5784) OS DESGASTES MAIS FUNDOS. FILL WITH WELD (AMS 5782 or AMS 5784) THE DEEPEST WEARS. |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 2 | SUAVISAR AS SOLDAS, OS DESGASTES LEVES E DESAMASSAR ÁREAS ASSINALADAS. SMOOTH WELDS, LIGHT WEAR AND DENT IN MARKED AREAS. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 18/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 18/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)