| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6852307 |  | N/C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| RESERVA - IAS |  |  | PUMP COVER- 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER A BUCHA ASSINALADA. REMOVE THE MARKED BUSHING. |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | USINAR O DIÂMETRO ¨AY¨, DEIXANDO 0.504¨+OU- 0.0003¨ CENTRAR PELO PRÓPRIO ALOJAMENTO, VEJA A FIG. 1409 ANEXA. FICOU COM………………..NCC………………VENC……………… MACHINE THE DIAMETER ̈AY ̈, LEAVING 0.504 ̈ + OR- 0.0003 ̈ CENTER THROUGH THE HOUSING ITSELF, SEE FIG. 1409 ATTACHED. HE STAYED WITH.................... NCC.................. WIN.................. |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 3 | DECAPAR A TINTA, CONFORME A IP-0006, 3.18 DECAPAR THE INK, ACCORDING TO IP-0006, 3.18 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 6 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | ISOLAR ÁREAS DE CONTATO E PINTAR EXTERNAMENTE: PRIMER PA-0060 e CINZA PA-0065 INSULATE CONTACT AREAS AND PAINT EXTERNALLY: PRIMER PA-0060 and GREY PA-0065 |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 18/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 18/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)