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	REVISION
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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
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	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	               6873732
	                       GGK582
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	              AE-109696   -   AGO29500
	                            BEARING SEPARATOR
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REMOVER O BANHO DE PRATA COM GLASS BEAD, IP-0006, 3.26
            NOTA: ESTE MATERIAL É COBRE.

REMOVE SILVER PLATED WITH GLASS BEAD, IP-0006, 3.26 NOTE: THIS MATERIAL IS COPPER.
	
	LIMPEZA

	2
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	3
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO
	
	NDT

	4
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	5
	APLICAR BANHO DE PRATA COM A ESPESSURA O DOBRO QUE COSTUMAM DAR EM PARAFUSOS. IT-0279.
         NOTA: ESTE MATERIAL É COBRE.

APPLY SILVER PLATING WITH THE THICKNESS TWICE AS THICK AS THEY USUALLY GIVE IN SCREWS. IT-0279. NOTE: THIS MATERIAL IS COPPER.
	
	GALVANO

	6
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO FINAL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   18/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	18/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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