| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23005961 |  | 26176 |  |  | 037849 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109008 / A-9536 |  |  | REAR BEARING SUPPORT |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | PREPARAR E SOLDAR 5- FUROS DO FRONT FLANGE TRINCADO E OS 4- KEY SLOTS, REFORÇANDO-OS. AMS 5674 (347SS) PREPARE AND WELD THE 5-HOLE FRONT CRACKED FLANGE AND THE 4-KEY SLOTS, REINFORCING THEM. AMS 5674 (347SS |  |  |  |  |  | SOLDAGEM |  |  |  |
| 2 | EXECUTAR ALÍVIO DE TENÇÃO EM 650° C por 3-HORAS. PERFORM STRAIN RELIEF AT 650°C for 3-HOURS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | USINAR OS 4-KEY SLOTS, DEIXANDO NAS SEGUINDES DIMENÇÕES: LARGURA= 0.241¨, FURO= 0.221¨ e PROFUNDIDADE= 0.120¨ , ELIMINANDO CANTOS VIVOS. MACHINE THE 4-KEY SLOTS, LEAVING THE FOLLOWING DIMENSIONS: WIDTH= 0.241 ̈, HOLE= 0.221 ̈ and DEPTH= 0.120 ̈, ELIMINATING SHARP CORNERS |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 6 | APLICAR GLASS BEAD, CONFORME A IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD, IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.2 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFONME A IP-0006, 3.10 CLEAR CONFONME TO IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO VISUAL. VISUAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| 9 | USINAR REMOVENDO PEQUENOS RESALTOS DAS FACES ¨L e M¨ e DOS DIÂMETROS ¨J e K¨ DEIXANDO MANCHAS E REMOVENDO OS CANTOS VIVOS. MACHINING BY REMOVING SMALL PROTRUSIONS FROM THE ̈L and M ̈ FACES AND FROM THE ̈J and K ̈ DIAMETERS LEAVING STAINS AND REMOVING SHARP CORNERS |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 10 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 19/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 19/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)