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	            23071468
	                     P 154
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                AE-108636
	                                FRONT BEARING CAGE
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨F¨ até REMOVER O COATING.

GRIND THE DIAMETER ̈F ̈ until REMOVING THE COATING.
	
	USINAGEM

	2
	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨F¨, DEIXANDO EXTRA PARA MEDIDA FINAL NA RETÍFICA, QUE SERÁ 4.756¨  VEJA A FIGURA 901 ANEXA.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈F ̈, LEAVING EXTRA FOR THE FINAL MEASUREMENT IN THE GRIND, WHICH WILL BE 4.756 ̈ SEE FIGURE 901 ATTACHED.
	
	GALVANO

	3
	ALÍVIO DE TENÇÃO EM 190° C, POR 5- HORAS.

TENSION RELIEF AT 190° C, FOR 5-HOURS.
	
	GALVANO

	4
	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨F¨, DEIXANDO= 4.7565¨+OU- 0.0005¨CENTRADO PELOS DIÂMETROS ¨B e C ¨, VEJA A FIGURA 901 ANEXA.  REMOVER CANTOS VIVOS.

RECTIFY THE DIAMETER ̈F ̈, LEAVING = 4.7565 ̈+OR- 0.0005 ̈CENTERED BY THE DIAMETERS ̈B and C ̈, SEE FIGURE 901 ATTACHED. REMOVE SHARP CORNERS.
	
	USINAGEM

	5
	INSPEÇÃO FINAL

FINAL INSPECTION
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   20/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	202/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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