| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23071468 |  | P 154 |  |  | 037846 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-108636 |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨F¨ até REMOVER O COATING. GRIND THE DIAMETER ̈F ̈ until REMOVING THE COATING. |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 2 | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨F¨, DEIXANDO EXTRA PARA MEDIDA FINAL NA RETÍFICA, QUE SERÁ 4.756¨ VEJA A FIGURA 901 ANEXA. ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈F ̈, LEAVING EXTRA FOR THE FINAL MEASUREMENT IN THE GRIND, WHICH WILL BE 4.756 ̈ SEE FIGURE 901 ATTACHED. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 3 | ALÍVIO DE TENÇÃO EM 190° C, POR 5- HORAS. TENSION RELIEF AT 190° C, FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 4 | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨F¨, DEIXANDO= 4.7565¨+OU- 0.0005¨CENTRADO PELOS DIÂMETROS ¨B e C ¨, VEJA A FIGURA 901 ANEXA. REMOVER CANTOS VIVOS. RECTIFY THE DIAMETER ̈F ̈, LEAVING = 4.7565 ̈+OR- 0.0005 ̈CENTERED BY THE DIAMETERS ̈B and C ̈, SEE FIGURE 901 ATTACHED. REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 5 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 20/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 202/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)