| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6873667 |  | XX11581 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109696 / AGO-29500 |  |  | MAIN DIAPHRAGM |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | COLAR A METALIZAÇÃO EM AMBOS LADOS CENTRAL. GLUE THE METALLIZATION ON BOTH CENTRAL SIDES |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | MONTAR O CAGE CENTRAL. ASSEMBLE THE CENTRAL CAGE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | REMOVER AS CORROSÕES COM JATO DE PLÁSTICO, IP-0006,3.7 REMOVE CORROSIONS WITH PLASTIC JET, IP-0006,3. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | NEUTRALIZAR GERAL, MAGNÉSIO= CONVERSÃOQUÍMICA. GENERAL NEUTRALIZE, MAGNESIUM= CHEMICAL CONVERSION |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | ISOLAR E PINTAR A PERIFERIA: PRIMER PA-0060 e CINZA PA-0065. ISOL AND PAINT THE PERIPHERY: PRIMER PA-0060 and CINZA PA-0065 |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 9 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 20/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 20/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)