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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1
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	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02188

	               6873667
	                       XX11581
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                AE-109696      /        AGO-29500
	                                MAIN DIAPHRAGM
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	COLAR A METALIZAÇÃO EM AMBOS LADOS CENTRAL.

GLUE THE METALLIZATION ON BOTH CENTRAL SIDES
	
	REPAROS

	2
	MONTAR O CAGE CENTRAL.

ASSEMBLE THE CENTRAL CAGE
	
	REPAROS

	3
	REMOVER AS CORROSÕES COM JATO DE PLÁSTICO, IP-0006,3.7

REMOVE CORROSIONS WITH PLASTIC JET, IP-0006,3.
	
	LIMPEZA

	4
	NEUTRALIZAR GERAL, MAGNÉSIO= CONVERSÃOQUÍMICA.

GENERAL NEUTRALIZE, MAGNESIUM= CHEMICAL CONVERSION
	
	LIMPEZA

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	6
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM            (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N
	
	NDT

	7
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	8
	ISOLAR E PINTAR A PERIFERIA: PRIMER PA-0060   e  CINZA PA-0065.

ISOL AND PAINT THE PERIPHERY: PRIMER PA-0060 and CINZA PA-0065
	
	PINTURA

	9
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   20/11/2024
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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