| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS ¨IAS¨ |  |  |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6875245 |  | XX29131W |  |  |  |  |  |  |  | TASK 72-11-37-300-801 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| AE-109692 |  |  | MAIN DIAPHRAGM |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 3 | APLICAR NA PERIFERIA JATO DE PLÁSTICO CONFORME A IP-0006, 3.7 APPLY PLASTIC JETS TO THE PERIPHERY IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | USINAR O DIÂMETRO ¨BF¨e a FACE ¨H¨ ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO, CHANFRANDO O CANTO. MACHINE THE DIAMETER ̈BF ̈ AND THE FACE ̈H ̈ UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED, CHAMFERING THE CORNER |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 6 | ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO ¨BF¨e as FACES ¨G e H¨ COM SPRABRONZE AA. NOTA: ESSAS ESPESSURAS APÓS USINAGEM FINAL FICARÃO EM TORNO DE 0.018¨. ISOLATE AND METALLIZE THE DIAMETER ̈BF ̈ AND THE FACES ̈G and H ̈ WITH SPRABRONZE AA. NOTE: THESE THICKNESSES AFTER FINAL MACHINING WILL BE AROUND 0.018 ̈ |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 7 | USINAR A FACE ¨H¨ DEIXANDO DISTANTE DA FACE ¨D¨=1.290¨+OU- 0.003¨ MACHINING THE FACE ̈H ̈ LEAVING DISTANT FROM THE FACE ̈D ̈=1.290 ̈+OR- 0.00 |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 8 | USINAR O DIÂMETRO ¨BF¨ DEIXANDO NAS COORDENADAS DA FIGURA 907 ANEXA E COM 9.3215¨+OU- 0.003¨, TIRAR CANTO VIVO. MACHINE THE DIAMETER ̈BF ̈ LEAVING AT THE COORDINATES OF FIGURE 907 ATTACHED AND WITH 9.3215 ̈ + OR- 0.003 ̈, REMOVE SHARP CORNER |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 9 | USINAR A FACE ¨G¨ DEIXANDO A DISTÂNCIA DA ¨H¨= 0.942¨+OU- 0.003¨, TIRAR CANTO VIVO. MACHINE THE FACE ̈G ̈ LEAVING THE DISTANCE OF ̈H ̈= 0.942 ̈+OR- 0.003 ̈, REMOVE LIVE CORNER |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 10 | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, ADJACÊNCIAS, FUROS E MONTAR O CAGE (PEDIR NA INSPEÇÃO). PREPARE THE MACHINED AREAS, ADJACENCIES, HOLES AND ASSEMBLE THE CAGE (ASK FOR INSPECTION) |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 11 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 12 | ISOLAR E PINTAR A PERIFERIA: PRIMER PA-0060 e CINZA PA-0065. ISOL AND PAINT THE PERIPHERY: PRIMER PA-0060 and CINZA PA-0065 |  |  |  |  |  | PINTURA |  |  |  |
| 13 | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 21/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 21/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)