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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23008021
	IL32032
	034779
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-270623
	Gearbox Housing Assy
	01 EA

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Service requested by the customer:
Weld repair, treat corrosion and restore Coating per OHM 10W3.

	1
	Remover pintura conforme TASK 70-32-15-300-803 SPM CSP22006.
Nota: Preservar cages dos rolamentos após decapagem da tinta.

Remove coating per TASK 70-32-15-300-803 SPM CSP22006.
Note: Preserve bearing cage after removal of coating.
	
	Limpeza química

	2
	Isolar áreas que não receberão coating, como áreas internas, studs, cages, inserts e sleeves.

Mask studs, cages, inserts and all areas other the external area such as sleeves and any internal area.
	
	Pintura

	3
	Realizar aplicação de coating na área externa conforme IAS-IP-0005 Item 3.14 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801).

Apply coating on external area per IAS-IP-0005 Item 3.14 Rev. 05. (TASK 70-32-11-300-801).
	
	Pintura

	4
	Realizar limpeza das roscas dos studs utilizando ferramenta adequada.

Chase studs threads with appropriate toll.
	
	Reparos manuais

	5
	Realizar preservação dos cages para evitar corrosão.

Preserve cage bearing against corrosion.
	
	Limpeza Química

	6
	Inspeção final

Final inspection.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	Ede Caldeira
	22/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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