| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6890530 |  | 39192 |  |  |  | 034779 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270623 |  |  | Compressor Front Support |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Ultrassonic cleaning and straighten and reform marked area per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizar solda conforme ASM-2665, na área assinalada. Perform welding in accordance with ASM-2665, in the marked area. |  |  |  |  |  |  |  |  | Solda |
| 2 | Desamassar a área marcada no flange recuperando o contorno original da peça deixando com um acabamento igual ou melhor que o original. Rework marked area on flange, keeping the contour of the part close to the origina, make sure the surface is equal to or better than the original. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reparos Manuais |
| 3 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.33 Rev.03 utilizando solução alcalina. Clean per IAS-IP-0006 Item 3.33 Rev.03 with alkaline rust remover. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 4 | Realizar NDT no local usinado conforme (Perform NDT on machined área per) PRPL 1-8 and OHM 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): D Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 5 | Realizar inspeção pós-NDT conforme OHM. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per OHM. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 6 | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza |
| 7 | Inspecionar serviços realizados, certifique-se de que os furos do sistema anti-ice estão livres de sujeiras ou materiais indesejados. Inspect services performed, make sure anti-ice exit holes system are free of undesired material. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 8 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 20/09/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)