| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6897635 |  | 66155-2 |  |  | 039482 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| TU. MÉXICO: 750585 |  |  | REAR OIL SEAL |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | USINAR O DIÂMETRO ¨G¨ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO. FICOU:………………NCC……………….VENC……………. MACHINE THE DIAMETER ̈G ̈UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED. WAS:.................. NCC...................VENC............... |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 2 | ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO ¨G¨COM METCO 405 e com METCO 308NS-3 MEDIDA APÓS USINAGEM FINAL SERÁ= 3.005¨ INSULATING AND METALLIZING DIAMETER ̈G ̈WITH METCO 405 and METCO 308NS-3 MEASURE AFTER FINAL MACHINING WILL BE= 3.00 |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |  |
| 3 | USINAR O DIÂMETRO ¨G¨, DEIXANDO= 3.005¨-0.0005¨ REMOVER CANTOS VIVOS. VEJA A FIG.902 ANEXA. FICOU………………..NCC………………..VENC……………… MACHINING DIAMETER ̈G ̈, LEAVING= 3.005 ̈-0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE FIG.902 ATTACHED. WAS.................... NCC.................... WIN................. |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |  |
| 4 | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. POLIR A ROSCA MAIOR DA ENTRADA DO TUBO. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESSES. POLISH THE LARGER THREAD AT THE PIPE INLET |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 7 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 23/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 23/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)