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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1
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	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      
	TLN:02623

	              6897635
	                           66155-2              
	039482
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	           TU. MÉXICO: 750585
	                               REAR OIL SEAL
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	USINAR O DIÂMETRO ¨G¨ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO.
FICOU:………………NCC……………….VENC…………….

MACHINE THE DIAMETER ̈G ̈UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED. WAS:.................. NCC...................VENC...............
	
	USINAGEM

	2
	ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO ¨G¨COM METCO 405 e com METCO 308NS-3
MEDIDA APÓS USINAGEM FINAL SERÁ= 3.005¨

INSULATING AND METALLIZING DIAMETER ̈G ̈WITH METCO 405 and METCO 308NS-3 MEASURE AFTER FINAL MACHINING WILL BE= 3.00
	
	METALIZAÇÃO

	3
	USINAR O DIÂMETRO ¨G¨, DEIXANDO= 3.005¨-0.0005¨
REMOVER CANTOS VIVOS.  VEJA A FIG.902 ANEXA.
FICOU………………..NCC………………..VENC………………

MACHINING DIAMETER ̈G ̈, LEAVING= 3.005 ̈-0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE FIG.902 ATTACHED. WAS.................... NCC.................... WIN.................
	
	USINAGEM

	4
	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS.

       POLIR A ROSCA MAIOR DA ENTRADA DO TUBO.

PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING THE EXCESSES. POLISH THE LARGER THREAD AT THE PIPE INLET
	
	REPAROS

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	6
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO?   (  )SIM         (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N
	
	NDT

	7
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	8
	FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   23/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	23/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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