| PN (PN): |  | SN: |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6853448 |  | N/C |  |  |  | 035242 |  |  |  | 02118 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| M250-C20J / CAE-270623 |  |  | Oil Pump Spur Gearshaft |  |  |  |  | 01 EA |  |  |
| TSN: N/A |  |  | CSN: N/A |  | TSO: N/A |  |  | CSO: N/A |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |
|  | Service requested by the customer: Repair Seal Journal and NDT per OHM 10W3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Usinar os diâmetros assinalados removendo o cromo para recuperação do diâmetro original. Machine to remove chrome plate of the part. |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 2 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT na planet gear conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): MPI – ASTM E 1444 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Aplicar cromo duro nos diâmetros usinados com material suficiente para usinagem final que será de Dia A: 0.6660” + ou – 0.0002” Dia B: 0.438” + ou – 0.0002”, em caso de dúvida sobre os locais onde deve ser aplicado não pode ser aplicado plating solicite auxílio de um inspetor do setor M250. Apply chrome plate to machine diametes with enough material to final machine DIA A: 0.6660” + or – 0.0002” Dia B: 0.438” + or – 0.0002”, if necessary, ask an inspector of M250 about the areas that must be plating free. |  |  |  |  |  |  |  |  | Galvanoplastia |
| 7 | Realizar tratamento térmico 191ºC + ou – 6ºC (375ºF + ou – 10ºF) pro 3 horas. Heat treat the part at 191ºC + or – 6ºC (375ºF + or – 10ºF). Temperature: ____________________ Oven Start: ___________________ Oven Finished at: ________________ NCC: ________________ Valid Until: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Galvanoplastia |
| 8 | Realizar inspeção visual e dimensional do artigo. Perform a visual and dimensional inspection of the part. DIA A: _____________ DIA B: _____________ NCC: ______________ Vali Until: _________________. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 9 | Realizar usinagem dos diâmetros comados conforme abaixo: Machine plated diamentes as bellow: DIA A: 0.6660” + or – 0.0002” Dia B: 0.438” + or – 0.0002” |  |  |  |  |  |  |  |  | Usinagem |
| 10 | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 3 | Realizar NDT nos diâmetros cromados conforme indicado no (Perform NDT on plated areas conform indicated in the.) Overhaul Manual 10W3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |  |  | NDT |
| 4 | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| 5 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |  |  | Limpeza química |
| 6 | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspeção |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  |  | 25/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)