| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  | L 196 |  |  | 039482 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| TU. MÉXICO: 750585 |  |  | FRONT BEARING SUPPORT |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | RETIFICAR A FACE ¨E¨ O MÍNIMO POSSÍVEL DEIXANDO ¨MANCHAS¨. RECTIFY THE FACE AS LITTLE AS POSSIBLE LEAVING "STAINS" |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 2 | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨ O MÍNIMO POSSÍVEL PARA LIMPAR. GRIND THE DIAMETER ̈C ̈ AS LITTLE AS POSSIBLE TO CLEAN |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 6 | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NA FACE ¨E¨ AMS 2406, QUE FICARÁ COM A LARGURA FINAL APÓS RETÍFICA= 0.864¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON THE FACE ̈E ̈ AMS 2406, WHICH WILL HAVE THE FINAL WIDTH AFTER GRINDING= 0.86 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 7 | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO AMS 2406 NO DIÂMETRO ¨C¨, QUE FICARÁ NO FINAL = 9.2495¨ ISOLATE AND APPLY HARD CHROME AMS 2406 IN THE DIAMETER ̈C ̈, WHICH WILL BE AT THE END = 9.249 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 8 | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 135 °C POR 8- HORAS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 135 °C FOR 8-HOURS |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 9 | RETIFICAR A FACE ¨E¨, DEIXANDO A LARGURA= 0.864¨+OU- 0.0005¨, REMOVER CANTOS VIVOS. VEJA A FIG.901 ANEXA. RECTIFY THE FACE ̈E ̈, LEAVING THE WIDTH= 0.864 ̈+OR- 0.0005 ̈, REMOVE SHARP CORNERS. SEE FIG.901 ATTACHED |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 10 | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨DEIXANDO= 9.249¨+OU- 0.0005¨, REMOVENDO OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIG.901 ANEXA. RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈LEAVING = 9.249 ̈+OR- 0.0005 ̈, REMOVING THE SHARP CORNERS. SEE FIG.901 ATTACHED |  |  |  |  |  | RETÍFICA |  |  |  |
| 11 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 12 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 13 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 14 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA 27/11/2024 (Date): 27/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 27/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)