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	PN 
	SN:
	Nº da OS     
	TLN:02188

	        6896897
	                             171378  
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	                    750585
	                       1- VANES 1º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	2
	GLASS BEAD COM BAIXA PRESSÃO, APENAS PARA MELHORAR A LIMPEZA.  IP-0006, 3.5

GLASS BEAD WITH LOW PRESSURE, JUST TO IMPROVE CLEANING. IP-0006, 3.5
	
	LIMPEZA

	3
	HEAT TINT: AQUECER POR 15 A 20 MINUTOS EM 704° C e LOGO QUE ESFRIAR LIBERAR PARA A INSPEÇÃO ANALISAR.

HEAT TINT: HEAT FOR 15 TO 20 MINUTES AT 704° C AND AS SOON AS IT COOLS RELEASE FOR INSPECTION TO ANALYZE.
	
	REPAROS

	4
	INSPEÇÃO VISUAL.

VISUAL INSPECTION.
	
	INSPEÇÃO

	5
	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?
(  ) SIM           (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. WERE INDICATIONS FOUND? ( ) YES ( )NO
	
	NDT

	6
	LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10

CLEAR AS PER IP-0006,3.10
	
	LIMPEZA

	7
	INSPEÇÃO FINAL.

ESTAS SÃO – PMA.

(  )APROVADO          (  )REPROVADO

	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   19/09/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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