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	PN 
	SN:
	Nº da OS      
	TLN:02623

	         6841212  
	                        WY16426
	039483
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	           MÉXICO   /    CAE-550449           
	                  WHEEL 2º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REMOVER 1- BLADE ¨REFUGO¨, MARCADA DE VERMELHO.
            ENSACAR ESTA SEPARADA.

REMOVE 1- "SCRAP" BLADE, MARKED IN RED. BAG THIS SEPARATE
	
	REPAROS

	2
	REMOVER AS DEMAIS PALHETAS ¨BOAS¨, CUIDANDO PARA NÃO DANIFICA-LAS, POIS SERÃO REUSADAS, TIRANDO SEUS PEDAÇOS DE PINOS E APÓS MANTE-LAS IDENTIFICADAS POR ESTÁGIO EM SACO PLÁSTICO.
          Nota: Entrega-las direto para a inspeção.

REMOVE THE OTHER "GOOD" BLADES, TAKING CARE NOT TO DAMAGE THEM, AS THEY WILL BE REUSED, REMOVING THEIR PIECES FROM PINS AND THEN KEEPING THEM IDENTIFIED BY STAGE IN A PLASTIC BAG. Note: Deliver them straight to inspection
	
	REPAROS

	3
	REMOVER OS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA E AS REBARBAS DOS ENCAIXES.

REMOVE THE PIECES OF WHEEL PINS AND BURRS FROM THE FITTINGS
	
	REPAROS

	4
	LIMPAR A RODA, CONFORME A IP-0006, 3.8

CLEANING THE WHEEL IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.
	
	LIMPEZA

	5
	EXECUTAR MPI NA RODA: ASTM E 1444.
APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO? (  )SIM         (  )NÃO

RUN MPI ON WHEEL: ASTM AND 1444. DID YOU PRESENT IDENTIFICATION? ( )YES ( )N
	
	NDT

	6
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	7
	APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416.

APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 2416
	
	GALVANO

	8
	MONTAR AS BLADES E NÃO FRENAR.

MOUNT THE BLADES AND DO NOT BRAKE
	
	REPAROS

	9
	CONFERIR E INFORMAR O PONTO E O VALOR DO DESBALANCEAMENTO.

CHECK AND INFORM THE POINT AND VALUE OF THE UNBALANCE
	
	BALANCEAMENTO

	10
	FRENAR AS PALHETAS COM PINOS P/N= 6824069 E EXECUTAR STAC,

BRAKE THE VANES WITH P/N PINS = 6824069 AND PERFORM STAC
	
	REPAROS

	11
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO              (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE


	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   29/11/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	29/11/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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