| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841213 |  | WY16397 |  |  | 039483 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / CAE-550449 |  |  | WHEEL 3º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | SUAVISAR O PIQUE DE 1- PALHETA E POLIR O BORDO DE ATAQUE E INTRA DORSO DE TODAS PALHETAS. SOFTEN THE PIKE OF 1- PICK. POLISH THE LEADING EDGE OF ALL BLADES AND INTRA SOFFIT |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | REMOVER TODAS PALHETAS BOAS, CUIDANDO PARA NÃO DANIFICA-LAS, POIS SERÃO REUSINADAS. REMOVER AS REBARBAS DA BASE DAS PALHETAS E SEUS PEDAÇOS DE PINOS. REMOVE ALL GOOD BLADES, TAKING CARE NOT TO DAMAGE THEM, AS THEY WILL BE REMACHINED. REMOVE THE BURRS FROM THE BASE OF THE VANES AND THEIR PIECES OF PINS. Inserir  Traduções de damage substantivo |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | REMOVER OS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA. REMOVE THE PIECES OF WHEEL PINS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | LIMPAR A RODA, CONFORME A IP-0006, 3.8 CLEANING THE WHEEL IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR MPI NA RODA: ASTM E 1444. APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI ON WHEEL: ASTM AND 1444. DID YOU PRESENT IDENTIFICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416 APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 241 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 7 | MONTAR AS NOVAS PALHETAS E NÃO FRENAR. MOUNT THE BLADES AND DO NOT BRAKE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 8 | CONFERIR E INFORMAR O PONTO E O VALOR DE DESBALANCEAMENTO. CHECK AND INFORM THE POINT AND VALUE OF UNBALANCE |  |  |  |  |  | BALANCEAMENTO. |  |  |  |
| 9 | FRENAR AS PALHETAS COM PINOS P/N= 6824069 E EXECUTAR STAC, BRAKE THE VANES WITH P/N PINS = 6824069 AND PERFORM STAC |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 10 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 29/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 29/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)