| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841214 |  | WY16772 |  |  | 039483 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / CAE-550449 |  |  | WHEEL 4º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER 2- BLADE ¨REFUGO¨, MARCADA DE VERMELHO. ENSACAR ESTA SEPARADA. REMOVE 2- "SCRAP" BLADE, MARKED IN RED. BAG THIS SEPARATE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | SUAVISAR 3- PALHETAS COM PIQUES REMOVENDO TODAS PALHETAS ¨BOAS¨, CUIDANDO PARA NÃO DANIFICA-LAS, POIS SERÃO REUSADAS, TIRANDO SEUS PEDAÇOS DE PINOS E APÓS MANTE-LAS IDENTIFICADAS POR ESTÁGIO EM SACO PLÁSTICO. Nota: Entrega-las direto para a inspeção. REMOVE THE OTHER "GOOD" BLADES, TAKING CARE NOT TO DAMAGE THEM, AS THEY WILL BE REUSED, REMOVING THEIR PIECES FROM PINS AND THEN KEEPING THEM IDENTIFIED BY STAGE IN A PLASTIC BAG. Note: Deliver them straight to inspection |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | REMOVER OS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA E AS REBARBAS DOS ENCAIXES. REMOVE THE PIECES OF WHEEL PINS AND BURRS FROM THE FITTINGS |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 4 | LIMPAR A RODA, CONFORME A IP-0006, 3.8 CLEANING THE WHEEL IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | EXECUTAR MPI NA RODA: ASTM E 1444. APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI ON WHEEL: ASTM AND 1444. DID YOU PRESENT IDENTIFICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 6 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416. APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 2416 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 8 | MONTAR AS BLADES E NÃO FRENAR. MOUNT THE BLADES AND DO NOT BRAKE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 9 | CONFERIR E INFORMAR O PONTO E O VALOR DO DESBALANCEAMENTO. CHECK AND INFORM THE POINT AND VALUE OF THE UNBALANCE |  |  |  |  |  | BALANCEAMENTO |  |  |  |
| 10 | FRENAR AS PALHETAS COM PINOS P/N= 6783397 E EXECUTAR STAC, BRAKE THE VANES WITH P/N PINS = 6783397 AND PERFORM STAC |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 11 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 29/11/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 29/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)