| PN(PN): |  | SN: | ARTIGO/PARTE(Article/Part): |  |  | QUANT: |  | TLN: |  | Nº da OS(WO): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870232 |  | CAE-550283 | Módulo do compressor |  |  | 1 |  | TLN02623 |  | 040041 |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of thework to be executed) |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 COLETORES (MAIORES E MENORES) TUBULAÇÕES DE ÓLEO E AR MANGUEIRASDE COMBUSTÍVEL MANGUEIRAS DE AR LÂMINAS DE ENTRADA DE AR (INLET VANES) CONJUNTO DE BRAQUETES ALOJAMENTO DAS VÁLVULAS DE SANGRIA E PISTÕES (8 EA) PAREDE DE FOGO CARCAÇA DE COMBUSTÃO EXTERNA RODAS DO COMPRESSOR COM BLADES ANÉIS DAS PAREDES DE FOGO (2 PEÇAS) JOGO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS (NÃO MISTURAR O CONTEUDO DOS PACOTES) JOGO DE BRAQUETES E BRAÇADEIRAS CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10 COLLECTORS (LARGER AND SMALLER) OIL AND AIR PIPES FUEL HOSES AIR HOSES AIR INLET VANES SET OF BRACKETS HOUSING OF BLEED VALVES AND PISTONS (8 EA) FIRE WALL EXTERNAL COMBUSTION HOUSING COMPRESSOR WHEELS WITH BLADES FIRE WALL RINGS (2 PIECES) SET OF BOLTS, WASHERS AND NUTS (DO NOT MIX THE CONTENTS OF THE PACKAGES) SET OF BRACKETS AND CLAMPS |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | REALIZAR A LIMPEZA DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 MISCELÂNEAS EIXOS DAS BOMBAS DA CAIXA DE ACESSÓRIOS EIXOS E ENGRENAGENS DA CAIXA DE ACESSÓRIOS CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10 MISCELLANEOUS ACCESSORY BOX PUMP SHAFTS ACCESSORY BOX SHAFTS AND GEARS |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | REALIZAR DECAPAGENS DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.08 REALIZAR A DECAPAGEM DA PINTURA (SEMENTEL) NO CARTER, NAS “MANIFOLDS” (8ea) NA CARCAÇA DIFUSORA REMOVER A PINTURA (SEMENTEL) NA BOMBA DE RETORNO DE ÓLEO REMOVER A PINTURA (SEMENTEL) NAS HASTES DE CONTROLE, REMOVER A PINTURA REMOVER O REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO DO CARTER E DOS SELOS CORRUGADOS (ALUMÍNIO), CONJUNTO DAS VANES (26 EA) CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.08 PERFORM STRIPPING OF THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.08 PERFORM STRIPPING OF THE PAINT (SEMENTEL) ON THE CRANKCASE, ON THE MANIFOLDS (8ea) ON THE DIFFUSER HOUSING, REMOVE THE PAINT (SEMENTEL) ON THE OIL RETURN PUMP, REMOVE THE PAINT (SEMENTEL) ON THE CONTROL RODS, REMOVE THE PAINT REMOVE THE INTERNAL ALUMINUM COATING OF THE CRANKCASE AND CORRUGATED SEALS (ALUMINUM), VANES ASSEMBLY (26 EA) IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.08 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | REALIZAR DECAPAGENS DAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.18 TAMPA E CARCAÇAS DA CAIXA DE ACESSÓRIOS TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO CARCAÇA DE ENTRADA DE AR CARCAÇA E TAMPA DA BOMBA DE OLEO LINK INTERMEDIARIO PERFORM STRIPPING OF THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.18 ACCESSORY BOX COVER AND HOUSINGS OIL FILTER COVER AIR INTAKE HOUSING OIL PUMP HOUSING AND COVER INTERMEDIATE LINK |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 5 | REALIZAR A LIMPEZADAS PEÇAS ABAIXO DESCRITAS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.10 SELOS DIANTEIROS E TRAZEIROS ALOJAMENTO DO EIXO EXTENÇÃO DISCOS DO COMPRESSOR: OS 14 ESTÁGIOS CLEAN THE PARTS DESCRIBED BELOW IN ACCORDANCE WITH IP-IAS-0006, ITEM 3.10 FRONT AND REAR SEALS EXTENSION SHAFT HOUSING COMPRESSOR DISCS: THE 14 STAGES |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | REALIZAR LIMPEZA ULTRASSÔNICA DO ELEMENTO FILTRANTE COM PA-0014 PERFORM ULTRASONIC CLEANING OF THE FILTER ELEMENT WITH PA-0014 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 7 | EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME EFETUAR LIMPEZA DOS ROLAMENTOS CONFORME IP-IAS-0006, ITEM 3.32 CLEAN BEARINGS AS PER IP-IAS-0006, ITEM 3.32 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  | MARCELO |  |  |  | 18/11/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)