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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	









	PN 
	SN:
	Nº da OS      
	TLN:02623

	6858624        
	                   KK15389
	039504
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	MÉXICO   /    AE- 108376   / Compressor
	                              WHEEL 14º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	         REMOVER TODAS PALHETAS REFUGADAS (PODE ENTREGA-LAS PRA INSPEÇÃO)
               E TODOS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA.


	
	LIMPEZA

	
	LIMPAR A RODA CONFORME A IP-0006, 3.8


	
	LIMPEZA

	
	ISOLAR A ÁREA CIRCUNDADA NA FIGURA 906 ANEXA E APLICAR GLASS BEAD, IP-0006, 3.26

ISOLATE THE AREA ENCLOSED IN FIGURE 906 AND APPLY GLASS BEAD, IP-0006, 3.26
	
	LIMPEZA

	
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM          (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	
	ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NA ROSCA INTERNA, IT-0279

ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING TO THE INNER THREAD, IT-027
	
	GALVANO

	
	ISOLAR O HUB CONFORME MOSTRA A FIGURA 906 ANEXA E APLICAR NICKEL CÁDMIO, AMS 2416.


	
	GALVANO

	
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO            ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   03/12/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	03/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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