| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6854755 |  | WY15871 |  |  | 039504 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / AE- 108376 / Compressor |  |  | WHEEL 5º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER TODAS PALHETAS, CUIDANDO PARA NÃO DANIFICA-LAS, POIS SERÃO REUSADAS. REMOVE ALL BLADES, TAKING CARE NOT TO DAMAGE THEM, AS THEY WILL BE REUSED |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 2 | REMOVER AS REBARBAS DOS CANTOS DAS PALHETAS. REMOVER OS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA E DAS PALHETAS. REMOVE THE PIECES OF WHEEL PINS AND BLADES |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 3 | APLICAR GLASS BEAD NA RODA PARA LIMPAR. APPLY GLASS BEAD TO THE WHEEL TO CLEAN |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.1 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | APLICAR BANHO DE NICKEL CÁDMIO, AMS 2416. APPLY NICKEL CADMIUM BATH, AMS 2416 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 7 | INSTALAR AS PALHETAS, MAS NÃO FRENAR. INSTALL THE BLADES, BUT DO NOT BRAKE |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 8 | BALANCEAR E INFORMAR O PONTO E O VALOR MAIS PESADO. BALANCE AND INFORM THE POINT AND THE HEAVIEST VALUE |  |  |  |  |  | BALANCEAMENTO |  |  |  |
| 9 | FRENAR AS PALHETAS COM PINOS P/N=6783397 E FAZER STAC. BRAKE THE BLADES WITH P/N=6783397 PINS AND STAC |  |  |  |  |  | REPAROS |  |  |  |
| 10 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 04/12/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 04/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)