| PN |  | SN: |  |  | Nº da OS |  |  |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6858624 |  | KK15389 |  |  | 039504 |  |  |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / AE- 108376 / Compressor |  |  | WHEEL 14º ST |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 1 | REMOVER TODAS PALHETAS REFUGADAS (PODE ENTREGA-LAS PRA INSPEÇÃO) E TODOS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA. REMOVE ALL REJECTED REEDS (YOU CAN HAND THEM IN FOR INSPECTION) AND ALL PIECES OF WHEEL PINS. |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 2 | LIMPAR A RODA CONFORME A IP-0006, 3.8 CLEANING THE WHEEL IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.8 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 3 | ISOLAR A ÁREA CIRCUNDADA NA FIGURA 906 ANEXA E APLICAR GLASS BEAD, IP-0006, 3.26 ISOLATE THE AREA ENCLOSED IN FIGURE 906 AND APPLY GLASS BEAD, IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 4 | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  | NDT |  |  |  |
| 5 | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  | LIMPEZA |  |  |  |
| 6 | ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NA ROSCA INTERNA, IT-0279 ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING TO THE INNER THREAD, IT-027 |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 7 | ISOLAR O HUB CONFORME MOSTRA A FIGURA 906 ANEXA E APLICAR NICKEL CÁDMIO, AMS 2416. ISOLATE THE HUB AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE 906 AND APPLY NICKEL CADMIUM, AMS 2416. |  |  |  |  |  | GALVANO |  |  |  |
| 8 | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): VILSON BARBOSA |  |  |  |  | DATA (Date): 04/12/2024 |  |
|  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  |  | 04/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)