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	PN 
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	Nº da OS      
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	MÉXICO   /    AE- 108376   / Compressor
	                              WHEEL 14º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	         REMOVER TODAS PALHETAS REFUGADAS (PODE ENTREGA-LAS PRA INSPEÇÃO)
               E TODOS PEDAÇOS DE PINOS DA RODA.

REMOVE ALL REJECTED REEDS (YOU CAN HAND THEM IN FOR INSPECTION) AND ALL PIECES OF WHEEL PINS.
	
	LIMPEZA

	2
	LIMPAR A RODA CONFORME A IP-0006, 3.8

CLEANING THE WHEEL IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.8
	
	LIMPEZA

	3
	ISOLAR A ÁREA CIRCUNDADA NA FIGURA 906 ANEXA E APLICAR GLASS BEAD, IP-0006, 3.26

ISOLATE THE AREA ENCLOSED IN FIGURE 906 AND APPLY GLASS BEAD, IP-0006, 3.26
	
	LIMPEZA

	4
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM          (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	6
	ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NA ROSCA INTERNA, IT-0279

ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING TO THE INNER THREAD, IT-027
	
	GALVANO

	7
	ISOLAR O HUB CONFORME MOSTRA A FIGURA 906 ANEXA E APLICAR NICKEL CÁDMIO, AMS 2416.

ISOLATE THE HUB AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE 906 AND APPLY NICKEL CADMIUM, AMS 2416.
	
	GALVANO

	8
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO            ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   04/12/2024
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	VILSON BARBOSA
	04/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
	




image2.wmf
Ext.


image3.wmf
Int.


image4.wmf
Ext.


image5.wmf
Int.


image1.wmf
Int.


image6.png




