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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23069751
	364291
	028890
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B / Avulso IAS
	Rear Mount Support
	RETRABALHO / REWORK	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING	Aplicar níquel no diâmetro de assentamento do rolamento com uma espessura suficiente para usinagem final que será de 0.8115 inch.

Apply nickel on rear mount support diameter with thickness, which will be machined to 0.08115 inch.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem do diâmetro do rear mount support para a dimensão final de 0.8115 inch até 0.8120 inch. Registre os valores.

Machine rear mount support diameter 0.8115 inch to 0.8120 inch. Register value.

Diameter: ______________.

NCC: ______________.

Valid until: ____________.

	3
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do níquel aplicado, medir e registrar o valor do diâmetro do rear mount support.

Inspect nickel Applied, measure and register rear mount support diameter value.

Diameter: ___________.

NCC: ______________.

Valid until: _____________.

	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar instalação do rolamento conforme OHM CSP22001 72-50-00 Repair 5.A. Fig 402 em anexo.

Install bearing per OHM CSP22001 72-50-00 Repair 5.A. Fig 402 em attached.

	5
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção dos serviços realizados utilizando uma lente 10x e inspecionar artigo conforme OHM.

Inspect services performed with 10x magnifier and inspect part per OHM.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
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(Date):
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	Patrick Dimas
	06/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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