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	REGISTRO
	REVISÃO
	03

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	DIVERSOS
	N/C
	038077
	2686

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	LMG4569-058
	MOUNTS
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	32

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	ISOLAR AREAS ADJACENTES (BORRACHAS E FUROS DOS LORDS) E APLICAR PRIMER NAS DUAS FACES CONFORME IP-0005 ITEM 3.6


ISOLATE ADJACENT AREAS (RUBBERS AND HOLES IN LORDS) AND APPLY PRIMER TO THE TWO FACES IN ACCORDANCE WITH IP-0005 ITEM 3.6


	2
	CHEMICAL CLEANING	PINTURA / PAINTING	 ISOLAR AREAS ADJACENTES (BORRACHAS E FUROS DOS LORDS) E APLICAR Aluminized-epoxy enamel NA FACE LIZA DEMARCADA CONFORME IP-0005 ITEM 3.6


ISOLATE ADJACENT AREAS (RUBBERS AND HOLES IN THE LORDS) AND APPLY Aluminized-epoxy enamel ON THE SMOOTH SIDE DEMARCED IN ACCORDANCE WITH IP-0005 ITEM 3.6


	3
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	REMOVER ISOLAÇÕES E EXCESSOS, LIMPAR COM AR COMPRIMIDO

REMOVE INSULATION AND EXCESS, CLEAN WITH COMPRESSED AIR


	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL

FINAL INSPECTION


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANDRÉ
	12/12/24


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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