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	REGISTRO
	REVISÃO
	03

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	DIVERSOS
	N/C
	038077
	2686

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	LMG4569-058
	BOLTS 
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	133

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	EXECUTAR LIMPEZA CONFORME IP-0006, ITEM 3.35

PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-0006, ITEM 3.35


	2
	CHEMICAL CLEANING	REMOÇÃO / REMOVE	REALIZAR REMOÇÃO DE CADMIO 

	
	CHEMICAL CLEANING	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO POR PARTICULA MAGNETICA 1500

	
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT

	
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING	REALIZAR REVESTIMENTO COM NIQUEL CADMIO 

	
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	REALIZAR TRATAMENTO TERMICO PÓR 3 HORAS A 200 GRAUS

	
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL 

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ALAN 
	13/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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