| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVERSOS |  |  | N/C |  |  |  |  | 038077 |  |  | 2686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| LMG4569-058 |  |  |  | BOLTS |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 133 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | EXECUTAR LIMPEZA CONFORME IP-0006, ITEM 3.35 PERFORM CLEANING IN ACCORDANCE WITH IP-0006, ITEM 3.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REALIZAR REMOÇÃO DE CADMIO |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | REALIZAR INSPEÇÃO POR PARTICULA MAGNETICA 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | REALIZAR REVESTIMENTO COM NIQUEL CADMIO |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | REALIZAR TRATAMENTO TERMICO PÓR 3 HORAS A 200 GRAUS |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | ALAN |  |  |  | 13/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)