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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN 
	SN:
	Nº da OS      ¨IAS¨
	TLN:02623

	               6890517
	                       N/C
	040041
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	      EMIRADOS  /  COMPRESSOR  /  CAE-550283
	                                  1- MANIFOLDS 10º ST
	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	DESEMPENAR A FACE DE APOIO.

STRAIGHTEN THE SUPPORT FACE.
	
	REPAROS

	2
	LIMPAR A CORROSÃO COM GLASS BEAD, CONFORME A IP-0006, 3.26

CLEAR CORROSION WITH GLASS BEAD IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.2
	
	LIMPEZA

	3
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	4
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO
	
	NDT

	5
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10
	
	LIMPEZA

	6
	ISOLAR ROSCAS, ÁREAS DE CONTATO E APLICAR SERMETEL, IP-0006, 3.17

ISOLATE THREADS, CONTACT AREAS AND APPLY SERMETEL, IP-0006, 3.17
	
	PINTURA

	7
	POLIR AS FACES DE APOIO E LAPIDAR A FACE DE VEDAÇÃO.

POLISH THE SUPPORT FACES AND LAP THE SEALING FACE.
	
	REPAROS

	8
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO              (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 
(Date):   17/12/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	17/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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