| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23064895 |  |  | PSR4488 |  |  |  |  | 039505 |  |  | 02188 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| AE-106837 |  |  |  | Compressor Vane 5th Stage |  |  | REPARO T56 / REPAIR T56 |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Limpar removendo so seals conforme a IP-0006, 3.8 Clean by removing seals as per IP-0006, 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Ensaio (Test): FPI ASTM E 1417 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( ) NÃO DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? ( )YES ( ) NO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Limpar conforme a IP-0006, 3.10 Celas as per IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção visual e dimensional Visual and dimensional inspection |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reparos Manuais | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar polimento do bordo de ataque com lixa grão 600 / 1200. Polish leading edge with sandpaper grit 600 / 1200. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Galvanoplastia | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | Realizar aplicação de nickel-cádmio conforme Task 70-01-31-300-801. Apply Nickel-cadmium plating per Task 70-01-31-300-801. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reparos Manuais | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Instalar vane air seal conforme Task 72-37-05-300-801 (j). Install vane air seal per Task 72-37-05-300-801 (j). |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção Final Final Inspection |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 17/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)