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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6857492
	GGA384
	039482
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550449
	Turb. Clamp Nut
	REPARO T56 / REPAIR T56	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	Galvanoplastia
	Remover prata em cianeto reverso a 4-6 volts conforme TASK 70-01-39-300-801.

Strip the silver plate from the part in reverse cyanide at 4-6 volts per TASK 70-01-39-300-801.

	2
	NDT
	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.)
Ensaio (Test): FPI ASTM E 1417
Método (Method): D
Sensibilidade (Sensitivity): 4

APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  ) NÃO – PROSSIGA COM ETAPA DE LIMPEZA PÓS-NDT.

DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? (  )YES	 (  ) NO – PROCEED TO THE POST NDT CLEANING STEP.

	3
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT I.A.W. OHM).
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	5
	CHEMICAL CLEANING	Galvanoplastia
	Aplicar prata conforme TASK 70-01-39-300-801.

Apply silver plate per TASK 70-01-39-300-801.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final inspection.
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	Patrick Dimas
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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