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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6841211
	CG14163
	040041
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550283
	WHEEL 1º ST
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	DECAPAGEM / STRIPPING	REMOVER O BANHO DE NICKEL, CONFORME AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 904 ANEXA.

REMOVE THE NICKEL BATH AS INSTRUCTED ON PAGE 904

	2
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO VISUAL.

VISUAL INSPECTION.

	7
	REPAIR SHOP	NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING	APLICAR BANHO DE NICKEL, CONFORME A IT-0219, TAMBÉM INSTRUÇÕES ANEXAS.

APPLY NICKEL BATH, ACCORDING TO IT-0219, ALSO ATTACHED INSTRUCTIONS.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	18/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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