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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6859607
	PSS235
	Principal
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-108598 (IAS)
	Compressor Vane 7th Stage
	REPARO T56 / REPAIR T56	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	Reparos Manuais
	Reparos Manuais
	Desamassar e suavizar dentes e nicks assinalados.

Straighten and reform marked dents and nicks, keep a smooth surface after rework.

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03.

Clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03.

	3
	NDT
	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.)
Ensaio (Test): FPI ASTM E 1417
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 3

APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  ) NÃO

DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? (  )YES	 (  ) NO

	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT I.A.W. OHM).
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

Clean per IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	6
	Galvanoplastia
	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING	Realizar aplicação de nickel-cádmio conforme Task 70-01-31-300-801.

Apply Nickel-cadmium plating per Task 70-01-31-300-801.

	7
	Reparos Manuais
	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Instalar vane air seal conforme Task 72-37-05-300-801 (j).

Install vane air seal per Task 72-37-05-300-801 (j).

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção Final

Final Inspection

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Patrick Dimas
	26/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




