| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6876496 |  |  | 11354 |  |  |  |  | 038038 |  |  | 02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | Compressor Diffuser Assembly |  |  | REPARO T56 / REPAIR T56 |  | 01 EA |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover baffle limpar as áreas de contato. Remove baffle and clean mating surfaces. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Jatear com glass bead IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03 áreas com corrosão. Blast corroded areas with glass bead IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza mecânicamente da carbonização no local de remoção da baffle. Mechanically clean the carbonization at the place where the baffle was removed. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza, principalmente nas vias internas conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03. Clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03, make sure internal galerys are free of debry and undesired material. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 4RC3. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Instalar Baffle nova PN 6846764 conforme FIG 72-39-00-990-811 em anexo. Install new Baffle PN 6846764 as shown in FIG 72-39-00-990-811 attached. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Isolar áreas de contado, diâmetros, faces, orifícios, roscas e studs. Mask mating surfaces, diameters, surfaces holes, threaded holes and studs. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar aplicação de Sermetel W conforme Task 70-01-17-380-001. Apply Sermetel W per Task 70-01-17-380-001 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Executar ativação do sermetel. Perform sermetel passivation |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover a sleeve, limpar as áreas de contato e reinstalá-la sem frenar. Remove the sleeve, clean the contact areas and reinstall it without braking |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Teste de pressão conforme Task 72-39-00-700-801. Do the pressure test per Task 72-39-00-700-801. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Frenar a sleeve com 2- pinos p/n= 6739977. Lock the sleeve with 2- pins p/n= 6739977 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Polir as áreas de contatos: diâmetros, faces, roscas e o alojamento do rolamento (testar a pista). Polish the contact areas: diameters, faces, threads and the bearing bore (test the bearing bore) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza, principalmente nas vias internas conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03, make sure internal galerys are free of debry and undesired material |  |  |  |  |  |  |
| 17 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( ) APROVADO ( ) REPROVADO FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILURE |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Patrick Dimas |  |  |  | 27/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)