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	SUPPLEMENTARY REQUEST
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6876496
	11354
	038038
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	Compressor Diffuser Assembly
	REPARO T56 / REPAIR T56	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Remover baffle limpar as áreas de contato.

Remove baffle and clean mating surfaces.

	2
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	Jatear com glass bead IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03 áreas com corrosão.

Blast corroded areas with glass bead IAS-IP-0006 Item 3.26 Rev.03.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza mecânicamente da carbonização no local de remoção da baffle.

Mechanically clean the carbonization at the place where the baffle was removed.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza, principalmente nas vias internas conforme IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03.

Clean per IAS-IP-0006 Item 3.23 Rev.03, make sure internal galerys are free of debry and undesired material.

	5
	NDT
	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 4RC3.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 3
APRESENTOU INDICAÇÕES? (  )SIM            (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT INDICATIONS? ( )YES ( )NO

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	8
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	Instalar Baffle nova PN 6846764 conforme FIG 72-39-00-990-811 em anexo.

Install new Baffle PN 6846764 as shown in FIG 72-39-00-990-811 attached.

	9
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Isolar áreas de contado, diâmetros, faces, orifícios, roscas e studs.

Mask mating surfaces, diameters, surfaces holes, threaded holes and studs.

	10
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Realizar aplicação de Sermetel W conforme Task 70-01-17-380-001.

Apply Sermetel W per Task 70-01-17-380-001

	11
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Executar ativação do sermetel.

Perform sermetel passivation

	12
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Remover a sleeve, limpar as áreas de contato e reinstalá-la sem frenar.

Remove the sleeve, clean the contact areas and reinstall it without braking

	13
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Teste de pressão conforme Task 72-39-00-700-801.

Do the pressure test per Task 72-39-00-700-801.

	14
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Frenar a sleeve com 2- pinos p/n= 6739977.

Lock the sleeve with 2- pins p/n= 6739977

	15
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Polir as áreas de contatos: diâmetros, faces, roscas e o alojamento do rolamento (testar a pista).

Polish the contact areas: diameters, faces, threads and the bearing bore (test the bearing bore)

	16
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza, principalmente nas vias internas conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. 

Clean per IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03, make sure internal galerys are free of debry and undesired material

	17
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  ) APROVADO         (  ) REPROVADO

FINAL INSPECTION. 
( ) APPROVED  ( ) FAILURE

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Patrick Dimas
	27/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




