| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6829932 |  |  | RR5209 |  |  |  |  | 40044 |  |  | 2623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550502 |  |  |  | Wheel 2nd Stage |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
|  | Manual Repair | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Instale roda no suporte 6796274 para remover todas as blades e utilize extrator de pinos 6797237 para remover lock pins conforme SUBTASK 72-35-19-040-0020. NOTA: ENVIE BLADES REFUGO PARA INSPEÇÃO. Install wheel on the support 679274 to removel all blades and use the 6797237 compressor blade retaining pin puller to remove the lock pins in accordance with SUBTASK 72-35-19-040-002. NOTE: SEND THE SCRAP BLADES TO INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Limpar conforme IP-0006, 3.23 Clean per IP-0006, 3.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Executar MPI: ASTM e 1444. Apresentou indicação? ( )Sim ( )Não Run MPI: ASTM E 1444. Did you present an indication? ( )Yes ( )No |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Executar FPI: ASTM e 1417, Method-D, Level-4. Apresentou indicação? ( )Sim ( )Não Run FPI: ASTM E 1444, Method-D, Level-4 Did you present an indication? ( )Yes ( )No |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT I.A.W. OHM). Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Jatear utilizando Glass Bead para limpeza da roda conforme IP-0006, 3.26 Blast using Glass Bead to clean of the wheel per IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL-CADMIO / NICKEL-CADMIUM PLATING |  |  | Aplicar banho de nickel cádmio conforme TASK 70-01-31-300-801 Apply nickel cadmium plating, per TASK 70-01-31-300-801 |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspecionar o serviço realizado, certifique-se de que a peça esteja em condições adequadas para o próximo processo. Inspect the service performed, make sure the part is ready to the next process. |  |  |  |  |  |  |
|  | Manual Repair | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Instalar blades nas rodas sem frenar, verificando folga correta das blades. NOTA: UMA ESPESSURA DE 0,25 MM (0,010 POL.) É A FOLGA MÁXIMA PERMITIDA E 0.0015 IN. (0.038 MM) A MÍNIMA PERMITIDA Install the blades on the wheel, but without driving. NOTE: A FEELER STOCK THICKNESS OF 0.010 IN. (0.25 MM) IS THE MAXIMUM ALLOWABLE LOOSENESS AND 0.0015 IN. (0.038 MM) IS THE MINIMUM. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | Balancear e informar o ponto e o valor mais pesado. Balance and inform the point and the heaviest value |  |  |  |  |  |  |
|  | Manual Repair | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Frenar as blades com pinos P/N=6824069 e fazer stack. Brake the blades with P/N=6824069 pins and stack |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | Kauã Fernandes |  |  |  | 27/12/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)