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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6815929
	CAE-550449
	039483
	TLN02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550449
	BRACKETS / SUPPORT 
	PINTURA / PAINTING	38-EA/DIVERSOS

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Aplicar novo revestimento de epóxi primer Enamel aluminizado conforme (IAS-IP-005 item 3.6).

Apply new aluminized epoxy primer Enamel coating according (IAS-IP-005 item 3.6).

	2
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	Seque por 30 minutos à temperatura ambiente e coloque no forno por 60 minutos a 113-129°c (235-265°f).

Dry for 30 minutes at room temperature and place in oven for 60 minutes at 113-129°c (235-265°f).

Início bake / start bake:_________________.
 
Fim do bake / end bake:_______________________.
 
Temperatura / temperature:_____________.
 
Ncc:________________.

	3
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção final.

Perform final inspection.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	FINAL DO PROCESSO DEIXAR NA OFICINA T56 COM OS TÉCNICOS OU INSPETORES.
	VINÍCIUS RAFAEL
	02/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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