| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6815929 |  |  | CAE-550449 |  |  |  |  | 039483 |  |  | TLN02623 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550449 |  |  |  | BRACKETS / SUPPORT |  |  | PINTURA / PAINTING |  | 38-EA/DIVERSOS |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | Aplicar novo revestimento de epóxi primer Enamel aluminizado conforme (IAS-IP-005 item 3.6). Apply new aluminized epoxy primer Enamel coating according (IAS-IP-005 item 3.6). |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | Seque por 30 minutos à temperatura ambiente e coloque no forno por 60 minutos a 113-129°c (235-265°f). Dry for 30 minutes at room temperature and place in oven for 60 minutes at 113-129°c (235-265°f). Início bake / start bake:_________________. Fim do bake / end bake:_______________________. Temperatura / temperature:_____________. Ncc:________________. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção final. Perform final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| FINAL DO PROCESSO DEIXAR NA OFICINA T56 COM OS TÉCNICOS OU INSPETORES. |  |  |  |  |  | VINÍCIUS RAFAEL |  |  |  | 02/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)