| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6845945 |  |  | Bl-9171 |  |  |  |  | 038039 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / Compressor |  |  |  | TIE BOLT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | REMOVER O ELECTROLESS NICKEL DOS 3 SEGUIMENTOS DO CORPO. REMOVE THE ELECTROLESS NICKEL FROM THE 3 BODY SEGMENTS. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR OS RESALTOS E APLICAR GLASS BEAD NOS INTERVALOS PARA REMOVER AS CORROSÕES. IP-0006, 3.26 ISOLATE THE BUMPS AND APPLY GLASS BEAD AT INTERVALS TO REMOVE CORROSION. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING |  |  | ISOLAR OS RESALTOS, AS EXTREMIDADES E APLICAR ELECTROLESS NICKEL NOS 3- INTERVALOS DO CORPO, AMS 2404. ISOLATE THE BUMPS, THE EXTREMITIES AND APPLY ELECTROLESS NICKEL IN THE 3-INTERVALS OF THE BODY, AMS 2404. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 23 HORAS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 23 HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | FOSFATIZAÇÃO / PHOSPHATIZATION |  |  | APLICAR PHOSPHATE AMS2404 NAS EXTREMIDADES: ROSCA E CABEÇA, VER FIGURA ANEXA. APPLY PHOSPHATE AMS2404 TO THE ENDS: THREAD AND HEAD, SEE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 03/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)