| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000336 |  | XR10508 |  |  | 036791 |  |  |  |  | 02127 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  | QUANT: |  |  |  |
| RR300 / RRE-200277 |  |  | REAR SUPPORT |  |  |  | 01 |  |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) |  | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |
| Service requested: Restore metallization of the diameters “B” and “C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar usinagem do diâmetro “B”, a fim de remover toda a metalização e registrar diâmetro usinado. Carry out machining of diameter “B”, in order to remove all metallization and register machined diameter. DIA “B” = _______________ NCC: ___________ Valid until: ___________ |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |
| 01 | Realizar usinagem do diâmetro “C”, a fim de remover toda a metalização e registrar diâmetro usinado. Carry out machining of diameter “C”, in order to remove all metallization and register machined diameter. DIA. “C” = _______________ NCC: ___________ Valid until: ___________ |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |
| 02 | Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual. (Perform NDT conform indicated in the Overhaul Manual.) Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 IAS-IP-0012-B Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  | NDT |  |  |
| 03 | Realizar inspeção pós NDT conforme manual. (Perform inspection after NDT iaw manual) Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations) Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  | M250/RR300 |  |  |
| 04 | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 05 | Realizar metalização com metco 450-NS com uma espessura de 0,003” à 0,006” conforme task 72-30-69-300-801 capítulo “g” paragrafo (4). Perform metallization with metco 450-NS with a thickness of 0.003” to 0.006” according to task 72-30-69-300-801 chapter “g” paragraph (4). |  |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |
| 06 | Realizar metalização com metco XPT-268 plasma spray com uma espessura de 0,015” à 0,025” suficiente para uma usinagem final de 4,708” conforme task 72-30-69-300-801 cap. “g” paragrafo (4). Perform metallization with metco XPT-268 plasma spray with a thickness of 0.015” to 0.025” enough for a final machining of 4.708” according to task 72-30-69-300-801 chapter “g” paragraph (4). |  |  |  |  |  |  | METALIZAÇÃO |  |  |
|  | Realizar usinagem do diâmetro “B” para uma medida final de 1,5626” +0,0005” – 0,000”. Machine diameter “B” to a final measurement of 1,5626” +0.0005” – 0.000”. Registrar diâmetro usinado: DIA B= ___________ NCC: ___________ Valid until: ___________ |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |
| 07 | Realizar usinagem do diâmetro “C” para uma medida final de 4,705” +0,0005” – 0,000”. Machine diameter “C” to a final measurement of 4.705” +0.0005” – 0.000”. Registrar diâmetro usinado: DIA C = ___________ NCC: ___________ Valid until: ___________ |  |  |  |  |  |  | USINAGEM |  |  |
| 08 | Realizar acabamento para remover todo excesso de metalização nas áreas adjacentes. perform finishing to remove all excess metallization in adjacent areas. register machined diameter: |  |  |  |  |  |  | REPAROS MANUAIS |  |  |
| 09 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.26 rev. 03, isolar áreas metalizadas e diâmetro do rolamento. perform cleaning according to IAS-IP-0006 item 3.26 rev. 03, isolate metallic areas and bearing diameter. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 10 | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.30 rev. 03. Perform cleaning according to IAS-IP-0006 item 3.30 rev. 03. |  |  |  |  |  |  | LIMPEZA QUÍMICA |  |  |
| 11 | Realizar inspeção final do serviço realizado Perform final inspection of the service carried out |  |  |  |  |  |  | M250/RR300 |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 901 attached |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  |  | 14/10/2024 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)