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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6890040
	N/C
	Avulsa IAS
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C20 series 
	1º STG SHIELD
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006  -  3.23

Perform cleaning in accordance with IAS-IP-0006 - 3.23
	
	limpeza

	02
	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in
the.) Overhaul Manual 10W3.
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	03
	Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw)
Manual.
 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	Inspeção

	04
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.34.
	
	Limpeza química

	05
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.26.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.26.
	
	Limpeza química

	06
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006, 3.23.

Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006, 3.23.
	
	Limpeza química

	07
	Realizar inspeção final conforme Overhaul manual.

Perform final inspection as per Overhaul manual.
	
	inspeção

	08
	Realizar documentação para a peça ficar disponivel no estoque (SEGVOO)

Carry out documentation for the part to be available in stock (SEGVOO)
	
	ctm

	09
	Inspeção final

Final inspection.
	
	Inspeção

	10
	Encaminhar item para o estoque.

Forward item to stock.
	
	Controller

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Antonio Claudio
	07/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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