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	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	RETIFICAR A FACE ¨E¨ O MÍNIMO POSSÍVEL DEIXANDO ¨MANCHAS¨.

RECTIFY THE FACE AS LITTLE AS POSSIBLE LEAVING "STAINS"
	
	RETÍFICA

	2
	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨ O MÍNIMO POSSÍVEL PARA LIMPAR.

GRIND THE DIAMETER ̈C ̈ AS LITTLE AS POSSIBLE TO CLEAN
	
	RETÍFICA

	6
	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NA FACE ¨E¨ AMS 2406, QUE FICARÁ COM A LARGURA FINAL APÓS RETÍFICA= 0.864¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON THE FACE ̈E ̈ AMS 2406, WHICH WILL HAVE THE FINAL WIDTH AFTER GRINDING= 0.86
	
	GALVANO

	7
	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO AMS 2406 NO DIÂMETRO ¨C¨, QUE FICARÁ NO FINAL = 9.2495¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME AMS 2406 IN THE DIAMETER ̈C ̈, WHICH WILL BE AT THE END = 9.249
	
	GALVANO

	8
	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 135 °C POR 8- HORAS.

PERFORM HEAT TREATMENT AT 135 °C FOR 8-HOURS
	
	GALVANO

	9
	RETIFICAR A FACE ¨E¨, DEIXANDO A LARGURA= 0.864¨+OU- 0.0005¨, REMOVER CANTOS VIVOS. VEJA A FIG.901 ANEXA.

RECTIFY THE FACE ̈E ̈, LEAVING THE WIDTH= 0.864 ̈+OR- 0.0005 ̈, REMOVE SHARP CORNERS. SEE FIG.901 ATTACHED
	
	RETÍFICA

	10
	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨C¨DEIXANDO= 9.249¨+OU- 0.0005¨, REMOVENDO OS CANTOS VIVOS.    VEJA A FIG.901 ANEXA.

RECTIFY THE DIAMETER ̈C ̈LEAVING = 9.249 ̈+OR- 0.0005 ̈, REMOVING THE SHARP CORNERS. SEE FIG.901 ATTACHED
	
	RETÍFICA

	11
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	12
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM          (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )N
	
	NDT

	13
	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.1
	
	LIMPEZA

	14
	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO                    (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILE
	
	INSPEÇÃO

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):   VILSON BARBOSA
	DATA 27/11/2024
(Date):   04/12/2024

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	04/12/2024


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
	




image2.wmf
Ext.


image3.wmf
Int.


image4.wmf
Ext.


image5.wmf
Int.


image6.wmf
Ext.


image7.wmf
Int.


image8.wmf
Ext.


image9.wmf
Int.


image10.wmf
Ext.


image11.wmf
Int.


image12.wmf
Ext.


image13.wmf
Int.


image14.wmf
Ext.


image15.wmf
Int.


image16.wmf
Ext.


image17.wmf
Int.


image18.wmf
Ext.


image19.wmf
Int.


image20.wmf
Ext.


image21.wmf
Int.


image22.wmf
Ext.


image1.wmf
Int.


image23.png




