| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6873624 |  |  | AN14821 |  |  |  |  | 039483 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| MÉXICO / CAE-550449 |  |  |  | INLET VANE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | FECHAR A EXTREMIDADE DE ALGUMAS ALHETAS QUE SE ABRIRAM: REDUZIR A ABERTURA APERTANDO E APÓS PONDO UM PEQUENO CORDÃO DE SOLDA, AMS 5680 ou 5782 ou 5784. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | DESAMASSAR E SUAVISAR AS ÁREAS ASSINALADAS NAS ALHETAS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO ASSINALADO, APENAS PARA REMOVER ALGUNS CALOS, PODE DEIXAR 70 % DE MANCHAS. REMOVER OS CANTOS VIVOS E POLIR COM LIXA TODA VOLTA PARA QUE FIQUE COM O ACABAMENTO HOMOGÊNEO. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 07/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)