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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6873624
	PSS3624A
	040044
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502
	INLET VANE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	REMOVER 2- ALHETAS ASSINALADAS E INSTALAR AS NOVAS: AMS 5680 ou 5782 ou 5784.

REMOVE 2- MARKED FINS AND INSTALL THE NEW ONES: AMS 5680 or 5782 or 5784.

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	POLIR OS BORDOS DE ATAQUE COM LIXA FINA.

POLISH THE LEADING EDGES WITH FINE SANDPAPER.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO ASSINALADO, APENAS PARA REMOVER ALGUNS CALOS, PODE DEIXAR 70 % DE MANCHAS.

REMOVER OS CANTOS VIVOS E POLIR COM LIXA TODA VOLTA PARA QUE FIQUE COM O ACABAMENTO HOMOGÊNEO.

MACHINING THE MARKED INNER DIAMETER, JUST TO REMOVE SOME CALLUSES, CAN LEAVE 70% OF STAINS. REMOVE THE SHARP CORNERS AND POLISH WITH SANDPAPER ALL AROUND SO THAT IT HAS A HOMOGENEOUS FINISH.

	4
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	07/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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