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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6841211
	CG15694
	040044
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550502
	WHEEL 1º ST
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	DECAPAGEM / STRIPPING	REMOVER O BANHO DE ELECTROLESS NICKEL, CONFORME AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 904 ANEXA.

REMOVE THE NICKEL BATH AS INSTRUCTED ON PAGE 904

	2
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM       (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	REPAIR SHOP	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM      (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL 4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO VISUAL.

VISUAL INSPECTION.

	7
	REPAIR SHOP	NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING	ISOLAR O HUB E A FACE ADJACENTE, CONFORME A FIGURA 908 ANEXA 
E APLICAR 0.0012¨DE ESPESSURA DE ELECTROLESS NICKEL CONFORME A AMS 2404.

ISOLATE THE HUB AND ADJACENT FACE, AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE 908 AND APPLY 0.0012 ̈OF ELECTROLESS NICKEL THICKNESS AS PER AMS 2404.

	8
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C POR 23 HORAS.

PERFORM HEAT TREATMENT AT 135° C FOR 23 HOURS.

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO     (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	
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(Observation):
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(Date):
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	VILSON BARBOSA
	09/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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