| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870409 |  |  | SAC011900 |  |  |  |  | 040117 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550502 / TU. 750639 / D22A |  |  |  | GUIDE VANE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | ENCHER COM SOLDA TODOS OS DESGASTES NA LATERAL INTERNA DOS RASGOS DA PERIFERIA. AMS 5796 ou 5786. FILL WITH WELD ALL THE WEAR ON THE INNER SIDE OF THE PERIPHERY GROOVES. AMS 5796 or 5786. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO 715 °C POR 2 HORAS. HEAT TREATMENT 715 °C FOR 2 HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR REMOVENDO OS EXCESSOS DE SOLDAS DOS RASGOS, DEIXANDO CONFORME A FIGURA ANEXA, TIRANDO OS CANTOS VIVOS. MACHINE REMOVING THE EXCESS WELDS FROM THE TEARS, LEAVING AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE, REMOVING THE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | RETIFICAR AS FACES INTERNA DO RASGO DA PERIFERIA, REMOVENDO IGUAL DE AMBOS OS LADOS, SEM AUMENTAR MAIS QUE 0.125¨A LARGURA. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE INNER SURFACES OF THE PERIPHERY TEAR, REMOVING THE SAME ON BOTH SIDES, WITHOUT INCREASING THE WIDTH BY MORE THAN 0.125 °. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR AS FACES INTERNAS DO RASGO DA PERIFERIA, COM METCO 450 ou METCO 68F-NS1 METALLISE THE INNER FACES OF THE PERIPHERY TEAR, WITH METCO 450 or METCO 68F-NS1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR A METALIZAÇÃO DAS FACES INTERNAS DO RASGO EXTERNO, DEIXANDO= 0.104¨+OU- 0.001¨ VEJA A FIGURA ANEXA E REMOVA OS CANTOS VIVOS. MACHINE THE METALLIZATION OF THE INNER FACES OF THE OUTER SLOT, LEAVING= 0.104 ̈+OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE AND REMOVE THE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL 3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10. CLEAR AS PER IP-0006, 3.10. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 11/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)