| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6873667 |  |  | HE0568 |  |  |  |  | 041260 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / AE-109928 / AGO-26283 / -15 |  |  |  | MAIN DIAPHRAGM |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REMOVER O CAGE CENTRAL, LIMPAR CONTATOS E REINSTALA-LO ( PODE PASSAR ¨PEQUENA¨ PELÍCULA DE COLA) REMOVE THE CENTRAL CAGE, CLEAN CONTACTS AND REINSTALL IT (CAN PASS "SMALL" GLUE FILM) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REMOÇÃO / REMOVE |  |  | REMOVER O CAGE MENOR E SEUS PRISIONEIROS (DO PINION). REMOVE THE SMALLER CAGE AND ITS STUDS (FROM THE PINION). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR TODA FACE-D, ATÉ REMOVER A METALIZAÇÃO. MACHINE THE ENTIRE D-FACE, UNTIL THE METALLIZATION IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR TODA FACE-D, COM SPRA BRONZE AA. VEJA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND METALLIZE THE ENTIRE D-FACE, WITH SPRA BRONZE AA. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | APOIAR NA MESA A FACE-C EM 4 PONTOS E USINAR A METALIZAÇÃO, DEIXANDO A ESPESSURA= 0.875¨+OU- 0.002¨e a DIMENÇÃO-A= 0.345¨ +OU- 0.004¨ REST THE C-FACE ON THE TABLE AT 4 POINTS AND MACHINE THE METALLIZATION, LEAVING THE THICKNESS = 0.875 ̈ + OR- 0.002 ̈ and the DIMENSION-A = 0.345 ̈ +OR- 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR SUAVISANDO A ÁREA METALIZADA, REMOVENDO OS EXCESSOS DAS PROXIMIDADES E DOS FUROS. Nota: Pegar outro modelo para verificar onde tem rebaixos, 2-furos de lubrificação e roscas. PREPARE YOUR VIEW OF THE METALLIZED AREA, REMOVING EXCESS FROM THE VICINITY AND HOLES. Note: Take another model to check where it has undercuts, 2-hole lubrication and threads. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | INSTALAR / INSTALL |  |  | INSTALAR OS 7- PRISIONEIROS, O CAGE E AS NUTS. INSTALL THE 7- PRISONERS, THE CAGE AND THE NUTS. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR AMBOS OS LADOS PARA PINTAR A PERIFERIA. ISOLATE BOTH SIDES TO PAINT THE PERIPHERY. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR A PERIFERIA COM PRIMER PA-0060 e CINZA PA-0065. PAINT THE PERIPHERY WITH PRIMER PA-0060 and GRAY PA-0065. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10. CLEAR AS PER IP-0006, 3.10. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 13/01/2025 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)