| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  |  |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870237 |  | 750585 |  |  | 20553 |  |  |  |  | 1497 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  |  |  | QUANT: |  |  |
| TURBINE |  |  | BOLTS E NUTS |  |  |  |  | DIVERSOS |  |  |
| ITEM (Item) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR (Description of the work to be executed) |  |  |  |  | EXECUÇÃO (Execution) | *SETOR/FORNECEDOR (Sector/Supplier) |  |  |  |
| 01 | APLICAR NOVO Silver Flash Plating (PRATA) CONFORME SPOP 24. |  |  |  |  |  | PROCESSOS QUIMICOS |  |  |  |
| 02 | APÓS O REVESTIMENTO COLOCAR NO FORNO PARA CURA NA TEMPERATURA DE 176°C A 204°C POR 3 HORAS. OBS: O BAKE DEVERÁ SER FEITO DENTRO DE 4 HORAS APÓS O ÚLTIMO PASSO DO REVESTIMENTO. INÍCIO BAKE:_________________ FIM DO BAKE:_______________________ TEMPERATURA UTILIZADA:_____________ NCC:________________ |  |  |  |  |  | PROCESSOS QUIMICOS |  |  |  |
| 03 | INSPEÇÃO FINAL |  |  |  |  |  | INSPEÇÃO |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  | MARCIO |  |  |  |  | 14/01/25 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)